| Лабораторная работа №I ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ. МЕТОДЫ БРИНЕЛЯ И РОКВЕЛЛА. Цель работы: Ознакомление с основными способами определения твердости металлов. Освоение методики измерения твердости на приборах Бринель и Роквелл. 1. 3 А Д А Н И Е 1. Изучить принципиальную схему приборов ТШ и ТК-2. Освоить методику измерения твердости. 2. Выбрать режимаы испытания и измерить твердость по методу Роквелла и Бринеля образцов из цветных металлов, незакаленной и закаленной стали. 2. Схема испытаний по Бринеллю. 3.Схема измерения отпечатков. а – Внешний вид микроскопа б – Схема замера диаметра отпечатка. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лит | Масса | Масштаб |
| Изм | Ред | Фамилия | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лист | Листов |

| 4.Схема испытаний по Роквеллу. 5.ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, МАТЕРИАЛЫ: Прибор ТШ. Прибор ТК-2. Микроскоп для измерения отпечатков. Комплект образцов. 6. Протоколы испытаний. 6 - 1. Протокол испытаний по Бринеллю. № п/п | Матер. Режим испытания Диаметр отпечатка dотп, мм Твердость HB Предел Прочности (в Примечание Нагрузка Р, кг Диаметр Шарика D, мм Время нагружения t, с Расчетная Табличная 1 Сталь сырая 3000 10 10 Р=30D2 2 Сплав алюминия 750 5 30 Р=30D2 1) Для стали твердостью 175-450 НВ (в = 0,35НВ (в = 0,35*HB = 2) Для стали твердостью 175-450 НВ (в = 0,35НВ (в = 0,35*HB = |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | ред | № докум | Подпись |  |  |

| 6 - 2. Протокол испытаний по Роквеллу. № п/п Матер. Режим испытания Среднее значение твердости по РоквеллуHR Твердость HB Примечание Индентор Нагрузка Р, кг Шкала 1 Закаленная сталь Алиазный конус 150 С НВ =( а1 + а2 + а3 ) / 3 = 7. Выводы по работе Проделав данную работу, мы освоили методику измерения и расчетов твердости различных образцов материалов по методу Бринеля и Роквелла. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | ред | № докум | Подпись |  |  |