| Лабораторная работа №5 ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ В РАВНОВЕСНОМ СОСТОЯНИИ. Цель работы: Изучить микроструктуры и свойства углеродистых сталей в равновесном состоянии, классификаций по назначению и маркировку. 1.Задание 1. Исследовать под микроскопом комплект шлифов, зарисовать микроструктуры. 2. Определить: а) название стали по структурному признаку; б) примерное количество структурных составляющих; в) рассчитать содержание углерода и механические свойства; данные свести в таблицу; г) построить график изменения механических свойств в зависимости от содержания углерода. 2.ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, МАТЕРИАЛЫ: 1. Микроскоп. 2. Комплект шлифов. 3.Характеристики фаз 1) Феррит – твердый раствор углерода в -железе мах растворимость С в -железе  0,025% при t =727oc Fe(C) – феррит, Твердость – 800мПа, вр = 30 кг/мм2 Пластичность – 40%() Легкий, непрочный, пластичный Сплав Феррит – раствор внедрения 2) Аустенит – твердый раствор внедрения углерода в  - железе. Fe(C) -  ,мах растворимость С в  - железе: 2,14% С при t = 1147oc НВ – 1500-200мПа ,  = 40-50%, непластичен Высокотемпературная фаза, существует до t = 727oc 3) Цементит – химическое соединение железа с углеродом (Ц) Fe3C C%6.67 tплавл = 1260 oc НВ = 2000мПа, вр = 0,  = 0, непластичный, крупный, очень твердый. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лит |  |  | Масса |  | Масштаб |
| Изм | Ред | Фамилия | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  | БГА РФ Гр. |  |  |  |  |  |

| 3. Диаграмма Fe-C. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | ред |  | Подпись |  |  |

| 5. Протокол. №; Сталь; Пл-дь структ. состав.; %С; Механ св-ва; Структ; Марки стали. Sn; Sф; Sц; НВ; в; %; %; ан. 1; За - эфтект.. 2; До- эфтект.. 3; Эфтект.. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | ред |  | Подпись |  |  |

|  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | ред |  | Подпись |  |  |

| 6. Выводы Проделав данную работу и изучив теоретические сведения мы исследовали микроструктуры и свойства углеродистых сталей в равновесном состоянии, их классификацию по назначению и, а также маркировку. Кроме того мы проследили зависимость механических свойств от содержания углерода. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | ред |  | Подпись |  |  |