| Лабораторная работа №5 ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ В РАВНОВЕСНОМ СОСТОЯНИИ. Цель работы: Изучить микроструктуры и свойства углеродистых сталей в равновесном состоянии, классификаций по назначению и маркировку. 1.Задание 1. Исследовать под микроскопом комплект шлифов, зарисовать микроструктуры. 2. Определить: а) название стали по структурному признаку; б) примерное количество структурных составляющих; в) рассчитать содержание углерода и механические свойства; данные свести в таблицу; г) построить график изменения механических свойств в зависимости от содержания углерода. 2.ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, МАТЕРИАЛЫ: 1. Микроскоп. 2. Комплект шлифов. 3.Характеристики фаз 1) Феррит – твердый раствор углерода в (-железе мах растворимость С в (-железе ( 0,025% при t =727oc Fe((C) – феррит, Твердость – 800мПа, (вр = 30 кг/мм2 Пластичность – 40%(() Легкий, непрочный, пластичный Сплав Феррит – раствор внедрения 2) Аустенит – твердый раствор внедрения углерода в ( - железе. Fe((C) - ( ,мах растворимость С в ( - железе: 2,14% С при t = 1147oc НВ – 1500-200мПа , ( = 40-50%, непластичен Высокотемпературная фаза, существует до t = 727oc 3) Цементит – химическое соединение железа с углеродом (Ц) Fe3C C%(6.67 tплавл = 1260 oc НВ = 2000мПа, (вр = 0, ( = 0, непластичный, крупный, очень твердый. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лит | Масса | Масштаб |
| Изм | Ред | Фамилия | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  | БГА РФ Гр. |

| 3. Диаграмма Fe-C. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | ред |  | Подпись |  |  |

| 5. Протокол. № Сталь Пл-дь структ. состав. %С Механ св-ва Структ Марки стали Sn Sф Sц НВ (в (% (% ан 1 За - эфтект. 2 До- эфтект. 3 Эфтект. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | ред |  | Подпись |  |  |

|  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | ред |  | Подпись |  |  |

| 6. Выводы Проделав данную работу и изучив теоретические сведения мы исследовали микроструктуры и свойства углеродистых сталей в равновесном состоянии, их классификацию по назначению и, а также маркировку. Кроме того мы проследили зависимость механических свойств от содержания углерода. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | ред |  | Подпись |  |  |